통제영 및 전라좌수영 거북선

선체상가 수리공사

과업지시서

2022. 2.

(재)통영한산대첩문화재단

시 설 관 리 팀

Ⅰ. 사 업 명: 통제영 및 전라좌수영 거북선 선체상가 수리공사

Ⅱ. 위    치: 통영시 도남동 645-1번지 지선

Ⅲ. 목    적: 「선박안전법」에 따라 거북선 선체상가 등을 실시하여 관람객의 안전과 행사 시 거북선의 안전 운항을 도모하고자 함.

Ⅳ. 공사기간: 착수일로부터 29일로 한다.

Ⅴ. 일반사항

1. 본 공사는 시설공사 일반조건을 준수하고 시방서, 선박설비 기준령 및 기타  한국공업규격 정비규정 등 각종 기준에 의거 시공한다.

2. 계약자(도급을 받은 자. 이하 계약자라 한다)는 안전한 수리가 이루어 질 수 있도록 사전에 선박의 특성을 충분히 숙지하고, 공사 착공일로부터 완공일까지 거북선 시설물 일체를 책임관리하여야 한다.

3. 거북선의 수리에 사용되는 재료는 양질의 조선용으로 적합한 재료를 사용하여 하며 모든 수리 공사는 각부에 걸쳐 책임감을 가지고 견고하게 시공하여야 한다.

4. 수리기간 중 필요한 모든 안전조치 사항을 강구하여 선체, 항해, 기관장비의 손상 및 화재, 도난 등의 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

5. 계약자는 공사기간 중 인명 및 선박에 피해가 없도록 안전관리에 만전을 기하여야 하며, 제반사고 발생 시 계약자가 모든 책임을 진다.

6. 선박의 수리에 관한 의문이 있을 경우에는 감독관의 해석에 따라야 한다.

7. 본 공사에 사용되는 모든 재료는 한국공업규격에 맞는 K.S, K.R, KST검사품 또는 동등 이상의 제품 사용하고 감독관의 사전검사를 받아야 한다.

8. 다음 사항은 공사감독관과 사전 협의를 거쳐야 한다.

◦ 공사시행순서 및 방법

◦ 현장에 반입되는 재료

◦ 기타 공사 시 중요하다고 인정되는 사항

9. 다음 사항은 도급자 부담으로 한다.

◦ 설계도서에 명시되지 않은 사항이라도 공법상 당연히 시공에 필요한 사항

◦ 공사 시공 상 지장을 초래하는 장애물 철거 및 공사로 인한 발생품의 운반 철거

10. 도급자는 선체 공사가 완료되는 즉시 기관실의 빌지홀(BILGE HOLE), 조타실, 타기실, 창고, 선체 내ㆍ외부 등 전반에 걸쳐 주변을 청결하게 정리한다.

Ⅵ. 갑판부, 선저 수리 및 기관 부분

1. 선체 상가

◦ 선박의 수리를 원활하게 할 수 있는 공간 확보가 충분한 선박 상가대를 이용하여 안전하게 상가하여야 한다.

2. 선저부분 세척 및 도색

◦ 선저부분은 고압세척으로 이물질 제거 및 청수세척 작업 후 표면을 그라인더로 연마하고, 혹시 FRP 파손 부분이 있을 때는 수리하고 기존의 색상으로 2회 도색 작업을 한다.

3. 연료탱크 개방검사, 주기관 윤활유 검사

◦ 주기관 연료탱크, 주기관 윤활유 검사에 대비하여 개방정비를 한다.

4. 배수펌프(G/S펌프) 개방검사, 선외변 개방검사

◦ 배수펌프(G/S펌프) 개방검사, 선외변 개방검사에 대비하여 내부 오물 등을 깨끗이 제거하고 개방검사에 대비한다.

5. 배전반 절연저항 체크 및 리포트 제출

◦ 배전반 절연저항 체크를 하고 그 결과 리포트를 제출한다.

6. 선저 폐수 저장탱크 개방 및 소제

◦ 해양오염 방지를 위한 선저 폐수저장 탱크를 개방 및 소제한다.

Ⅶ. 통제영·전라좌수영 거북선 용머리 FRP 방수 및 등판 방수 작업

1. 기본 바탕 정리

◦ 통제영·전라좌수영 거북선 용머리 및 등판 FRP(유리섬유 강화 플라스틱) 방수 작업 시공면의 요철, 공극, 단차 등에 대한 바탕 처리에 있어 평활한 면을 만든 후 시공한다.

◦ 시공면의 바닥에 이물질을 깨끗이 청소하고 누수 부위에는 방수 처리하여야 한다.

◦ 바탕의 물고임, 수분 등은 완전히 제거하고 충분히 건조되어 있어야 한다.

2. FRP 시공

◦ FRP(유리섬유 강화 플라스틱)은 2~3번 겹쳐서 시공하되, 용머리 모서리와  등판에 FRP 수지를 바른 후 방수 면적에 맞게 유리섬유를 부착한다.

◦ 유리섬유 부착 후 FRP 수지를 다시 바른다.

◦ 이때 유리섬유에 기포가 발생하지 않도록 롤러를 이용하여 기포를 제거한다.

◦ 이 위에 FRP 수지를 여러 번 덧바르면서 두께를 내고, 도장 후 불량이 되지 않게 건조시킨다.

3. 방수층 검사

◦ FRP 방수 시공 후, 도막의 두께·균일성·마무리 및 방수층 손상 유무 등을         확인한다.

Ⅷ. 통제영거북선 등판 도장

1. 시공 시의 날씨와 사용하는 도막재료에 따른 경화시간의 차이를 고려하여   시공 후 불량이 발생하지 않도록 주의한다.

2. 통제영거북선 등판 도장은 이물질 제거 및 청수세척 작업 후 표면을 그라인더로 연마하고, FRP 방수 작업 후 파손된 부분이 있을 때는 수리하고 등판의 색상을 기존의 색상과 비슷하게 2회 도색 작업을 한다.

Ⅸ. 특기사항

1. 거북선은 행정․지도선과는 달리 톤수도 각각 159톤, 157톤에 총길이가 34m에 총넓이가 11m, 선체 저판에서 돛대까지 길이가 약 24m인 선체가 안전하게 조선소에 출입이 가능하고 상가대도 최대한 넓은 것에 제1종 중간검사에 따른 각종 개방 검사가 가능한 상가대가 되어야 한다.

2. 거북선의 상가 및 하가 시 안전하게 보조할 선박 1척을 준비하여 상․하가 시 지원하여 본선을 인도해야 한다.

3. 거북선의 상․하가 시 또는 상가 수리 중에 내부 전시시설 및 선체 내․외부가  부주의로 인한 파손 등 기타 선박에 대한 손실이 발생 시에는 이에 대한 모든 손실보상 부분에 대해서는 수리업체가 일체의 책임을 져야 한다.

4. 거북선 선저와 접촉하는 상가대 상부 부분은 모포 혹은 부드러운 천으로 선박의 충격 최소화를 미리 준비하여야 한다.

5. 거북선의 보수공사에 사용할 각종 자재는 반드시 공사 감독관의 확인 후 사용하여야 한다.

6. 거북선의 재질이 상부는 목재이므로 특히, 화재에 주의하여 거북선 실내 및  주변에서 화기 사용 시 특별히 주의하여 작업에 임해야 한다.

Ⅹ. 설계변경조건

1. 수리부분이 변경 및 추가사항이 발생하여 그에 따른 설계변경이 인정될 때

2. 내역서와 현장조건이 상이하여 시공 상 크게 문제되는 사항

3. 천재지변 등 불가항력적인 사항이 발생하였을 때

Ⅺ. 기타사항

1. 하자보수 : 본 용역 및 수리 준공 후 1년 이내에 발생하는 하자에 관해서는  업체 측에서 재시공하여야 하며, 발생하는 모든 문제에 대한 책임을 진다.

2. 검사 및 보고서 제출

◦ 수리가 완료되면 도급자는 감독관의 지시에 따라 검사를 완료하고 착수 시부터 준공까지의 수리 과정, 공법, 특기사항을 사진으로 기록하고 수리 내용을 (수리일자, 위치, 작업내용 등)을 설명한 사진첩(원본파일 포함)을 첨부한 준공계 2부를 감독관을 경유하여 제출한다.

3. 준공검사

◦ 도급자는 공사가 완료되면 준공검사에 대비하여 현장을 정리하고 필요한 제반자료의 제출 및 공사감독관이 정하는 기타의 조치를 하여야 한다.

◦ 수리공사 완료 후 준공검사는 감독관 및 준공검사원 입회하에 시행한다.

◦ 도급자는 선박검사에 적극 협조하여야 한다.

4. 본 과업 수행 시 과업의 범위에 대한 이견이 있을 경우에는 (재)통영한산대첩문화재단과 도급자가 협의하여 조정한다.

붙임  통제영 및 전라좌수영 거북선 재원 각 1부.  끝.

통제영 거북선 재원

현황	선 명		통제영거북선		회 원 (자치단체)	기 관 명		통 영 시
	총 톤 수		159톤			주 소		경남 통영시 세병로 26
	선 종		기타선			전화번호		055-645-3805
	선 질		목선(FRP)		관리부서명	(재)통영한산대첩 문화재단		주정박지	주 소	경남 통영시 도남동 645-1번지 지선
	선박 정원		5명		운항구역	평수구역
									전 화	055-645-3805
	최초등록일		2012년 2월 1일		최근사고일
									항구명	통영시 도남항
	건조년월일 (선 령)		2012년 2월 일 (10년 0월)		치 수(m) (장×폭×고)	29 × 4.8 × 2.99
	주기관	제작회사 (형 식)		커민스(KTA19-M3)			보조기관	제작회사 (형 식)	현대D4AK 80HP
		마 력 (HP)		600ｘ２				마 력 (HP)	60
		회 전 수 (RPM)		1800RPM				회 전 수 (RPM)	1800
		속 력 (노 트)		평속: 10노트				속 력 (노 트)	평속：
		제 작 년 월 일		2012 년 2월 일				제 작 년 월 일	2012년 2월 일

전라좌수영 거북선 재원

현황	선 명		전라좌수영 거북선		회 원 (자치단체)	기 관 명		통 영 시
	총 톤 수		157톤			주 소		경남 통영시 세병로 26
	선 종		기타선			전화번호		055-645-3805
	선 질		목선(FRP)		관리부서명	(재)통영한산대첩 문화재단		주정박지	주 소	경남 통영시 도남동 645-1번지 지선
	선박 정원		5명		운항구역	평수구역
									전 화	055-645-3805
	최초등록일		2012년 2월 1일		최근사고일
									항구명	통영시 도남항
	건조년월일 (선 령)		2012년 2월 1일 (10년 0월)		치 수(m) (장×폭×고)	29 × 4.8 × 2.99
	주기관	제작회사 (형 식)		커민스(KTA19-M3)			보조기관	제작회사 (형 식)	현대D4AK 80HP
		마 력 (HP)		600 ｘ２				마 력 (HP)	60
		회 전 수 (RPM)		1800RPM				회 전 수 (RPM)	1800
		속 력 (노 트)		평속: 10노트				속 력 (노 트)	평속：
		제 작 년 월 일		2012 년 2월 1일				제 작 년 월 일	2012년 2월 1일